Урок 9.         Кристаллические тела

Кристалл – твердое тело, молекулы которого расположены в определенном порядке. Этот порядок - кристаллическая решетка.

Анизотропия – зависимость физических свойств от направления

- прочности – слюда

- тепловых свойств расплав парафина на стекле и гипсе

- оптических свойств – турмалин

Монокристалл – одиночный кристалл (драгоценные камни)

Поликристалл – совокупность большого числа мелких кристаллов (металлы)

Аморфные тела – отсутствует кристаллическая решетка. Аморфные тела – изотропны (имеют одинаковые свойства по всем направлениям). Примеры: янтарь, стекло.

Отличие кристаллов от аморфных тел:

- кристаллическая решетка (симметрия кристаллов)

- анизотропия

- наличие температуры плавления

Механические свойства твердых тел

Деформация - изменение формы

Виды деформаций.

Упругие деформации – исчезающие после прекращения воздействия

Пластические – сохраняющиеся после прекращения воздействия

Сжатие, растяжение	    сдвиг		кручение			изгиб

Абсолютное удлинение ∆ℓ = ℓ - ℓ0

Относительное удлинение ε = |∆ℓ|/ℓ0

Механическое напряжение σ = F/S

Модуль упругости Юнга Е = σ/ε = F/S·ℓ0/|∆ℓ|

Закон Гука   σ = Е·ε      выполняется для упругих деформаций

F = ЕS/ℓ0·|∆ℓ|

F = -kx

k = ЕS/ℓ0   коэффициент жесткости

Диаграмма растяжения

Предел пропорциональности σп – наибольшее напряжение, при котором деформация остается упругой (выполняется закон Гука)

Предел упругости σуп – наибольшее напряжение, при котором остаточные деформации малы (менее 0,1%).

σп ≈ σуп (отличаются на 0,01%)

Предел текучести σт – напряжение, при котором удлинение растет без увеличения нагрузки

Предел прочности σпч – наибольшее напряжение, которое может выдерживать образец без разрушения.

Свойства твердых тел

- Упругость. Любое тело при малых деформациях – упругое. Материал упругий, если велико σуп. Тогда упругие свойства наблюдаются и при больших деформациях. (для стали ε ≈ 1%; для резины ε ≈ 10%)

- Пластичность. Материал пластичный, если велика область текучести СD. Малые нагрузки вызывают пластические деформации, т.к. σуп мал. (пластилин, золото, медь)

- Хрупкость. Материал пластичный, если он разрушается при малых деформациях. Область СD почти отсутствует, σпч мал. (стекло, чугун, бетон, мрамор, фарфор)

- Твердость.  σпч велик. (алмаз)

Запас прочности (коэффициент безопасности)   n = σп/σд, где σд максимальное напряжение, которое будет испытывать деталь в работе. Обычно n = 2÷10