Электрический ток в полупроводниках

Удельное сопротивление полупроводников с увеличением температуры резко уменьшается.

При температурах, близких к абсолютному нулю, удельное сопротивление полупроводников очень велико. При низких температурах полупроводник ведет себя как диэлектрик.

По мере повышения температуры удельное сопротивление быстро уменьшается.

Строение  полупроводников

К полупроводникам относятся некоторые элементы IV группы таблицы Менделеева,

например, кремний Si или германий Ge.

Кремний — четырехвалентный элемент. Это означаем внешней оболочке атома имеются четыре электрона, слабо связанные с ядром. Число ближайших соседей каждого кремния также равно четырем.

Взаимодействие пары соседних атомов осуществляется с помощью ковалентной связи, в образовании этой связи от каждого атома участвует по одному валентному электрону.

Каждый атом образует четыре связи с соседними, и любой валентный электрон может двигаться по одной из них. Дойдя до соседнего атома, он может перейти к следующему, а затем дальше вдоль всего кристалла. Валентные электроны принадлежат всему кристаллу.

Парноэлектронные связи кремния достаточно прочны и при низких температурах не разрываются. Поэтому кремний при низкой температуре не проводит электрический ток.

Механизм проводимости полупроводников

Электронная проводимость. При нагревании кремния кинетическая энергия частиц повышается, и наступает разрыв отдельных связей. Проводимость полупроводников, обусловленную наличием у них свободных электронов, называют электронной проводимостью.

При повышении температуры число разорванных связей, а значит, и свободных электронов увеличивается. При нагревании от 300 до 700 К число свободных носителей заряда увеличивается от 1017  до 1024 м-3. Это приводит к уменьшению сопротивления.       Дырочная проводимость. При разрыве связи образуется вакантное место с недостающим электроном. Его называют дыркой.

Положение дырки в кристалле не является неизменным. Один из электронов, обеспечивающих связь атомов, перескакивает на место образовавшейся дырки и восстанавливает здесь парноэлектронную связь, а там, откуда перескочил этот электрон, образуется новая дырка. Таким образом, дырка может перемещаться по всему кристаллу.

При наличии электрического поля возникает упорядоченное перемещение дырок, и, таким образом, к электрическому току свободных электронов добавляется электрический ток, связанный с перемещением дырок. Направление движения дырок противоположно направлению движения электронов.

Таким образом, собственная проводимость полупроводников-электронно-дырочная.

Проводимость полупроводников при наличии примесей.

Донорные примеси.

Примеси, легко отдающие электроны

(элементы V группы таблицы Менделеева, например, мышьяк As)

Полупроводники, имеющие донорные примеси – полупроводники n-типа  (n-негатив).

В полупроводниках n-типа основными носителями заряда являются электроны.

Акцепторные примеси.

Элементы III группы таблицы Менделеева, например, индий In или галий Ga.

Полупроводники, имеющие акцепторные примеси – полупроводники p-типа  (p-позитив).

В полупроводниках p-типа основными носителями заряда являются дырки

p - n  переход

p - n переход – контактный слой двух примесных полупроводников p и n типа.

.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) кремниевого диода. На графике использованы различные шкалы для положительных и отрицательных напряжений

Применение диода: выпрямление переменного тока.

Коэффициент выпрямления k = Iп/Iо ≈ 106

Полупроводниковый транзистор.

Преимущества полупроводниковых приборов:

- Малые размеры и масса

- Длительный срок службы

- Высокая механическая прочность

- Высокий КПД

Недостатки:

Зависимость от температуры; работает только при температуре от -70ºС до 80ºС для Ge и до 125ºС для Si.

Применение полупроводникового транзистора: усиление силы тока и напряжения.

# Text boxes

Uн