Лабораторная работа №10

ЭФФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ В МЕТАЛЛАХ

Цель работы: теоретическое и экспериментальное изучение контактного явления на границе 2-х металлов, возникающего при прохождении постоянного тока через контактный слой.

# Электрические явления в контактах

При соприкосновении двух проводников электроны вследствие теплового движения переходят из одного проводника в другой. Если соприкасающиеся проводники различны или если их температура в разных точках неодинакова, то оба потока диффузии электронов неодинаковы и один из проводников заряжается положительно, а другой — отрицательно. Поэтому внутри проводников и во внешнем пространстве между проводниками появляется электрическое поле. В состоянии равновесия внутри проводников устанавливается такое поле, которое как раз компенсирует разность потоков диффузии. Существованием этих электрических полей обусловлен ряд электрических явлений в контактах, которые рассматриваются в настоящей главе.

Контактная разность потенциалов

Рассмотрим два различных проводника 1 и 2, находящихся в электрическом контакте (рис. 1). Температуру проводников будем считать сначала одинаковой. Согласно сказанному выше на обоих проводниках появляются электрические заряды, а между свободными их концами возникает электрическое поле.

Разность потенциалов между любыми двумя точками а и б (рис. 1), находящимися вне проводников, но расположенными в непосредственной близости от их поверхностей, называется внешней контактной разностью потенциалов или просто контактной разностью потенциалов. В дальнейшем мы будем ее обозначать через U12 = U1 – U2 где U1 — потенциал вблизи проводника 1 (в точке а), а U2 — вблизи проводника 2 (в точке б). Так как в отсутствие тока поверхность каждого проводника является эквипотенциальной, то эта разность потенциалов, конечно, не зависит от положения точек а и б, пока одна из них находится у поверхности проводника 1, а другая — у поверхности проводника 2.

Обратимся теперь к электрическому полю внутри контактирующих проводников. Если температура в каждой точке проводника одинакова, то по закону Ома плотность тока j внутри однородного проводника есть j = (Е, где ( - удельная проводимость проводника. Так как наша цепь разомкнута (j = 0), то и электрическое поле в любой точке в толще каждого проводника равно нулю, а потенциал внутри него постоянен. Отсюда следует, что электрическое поле внутри проводников может существовать только в тонких пограничных слоях на границах проводник 1-проводник 2 и проводник 1 (или 2) - вакуум. Потенциал же на этих границах должен испытывать скачкообразное изменение. Разность потенциалов U12 i = (1 — (2, где (1 — потенциал внутри проводника 1, а (2 — внутри проводника 2, мы будем называть внутренней контактной разностью потенциалов   или   контактным скачком потенциала.

Контактная разность потенциалов непосредственно связана с термоэлектронными работами выхода Ф1 и Ф2 контактирующих тел, а именно:

еU12 = Ф2 - Ф1 	(1)

Это соотношение справедливо как для металлов, так и для полупроводников. Поэтому, если работа выхода одного из проводников уже известна (например, из опытов с термоэлектронной эмиссией), то, измеряя U12, можно найти работу выхода другого проводника. Этот способ широко используют для определения работы выхода веществ с низкой температурой плавления, для которых непосредственные измерения термоэлектронной эмиссии невозможны.

Контактная разность потенциалов, так же как работа выхода электронов, сильно изменяется даже при ничтожных загрязнениях поверхностей, их окислении и т.п. Поэтому для получения верных значений контактной разности исследуемые вещества необходимо тщательно очищать и измерения вести в вакууме.

Происхождение контактной разности потенциалов и связь ее с работами выхода становятся ясными при рассмотрении энергетических диаграмм обоих проводников. Особенно прост случай двух металлов, находящихся при температуре абсолютного нуля. Их энергетические диаграммы до соприкосновения изображены на рис. 2 а. На нем w0, как и раньше, есть энергия покоящегося электрона в вакууме.

Так как оба металла не заряжены, то электрического поля между ними нет и w0 постоянно; Ес1 и Еc2 — энергии дна зоны проводимости; (1 = W0 - Ес1  и (2 = w0 - Ес2  — глубина потенциальных ям, она получила название электронного сродства данного вещества; F1 и F2 — уровни Ферми в каждом из металлов. Все энергии здесь можно отсчитывать от любого постоянного, но одинакового для обоих металлов уровня. Разность F - Ес = ( называется химическим потенциалом электронов. В металлах при Т = 0 он равен максимальной кинетической энергии электронов. На рис. 2 показаны также термоэлектронные работы выхода обоих металлов:  Ф1 = W0 - F1 = (1 - (1,    Ф2 = W0 - F2 = (2 - (2

После соприкосновения металлов потенциальный барьер, создававшийся вакуумным промежутком, исчезает, и распределение энергий должно было бы иметь вид, показанный на рис. 2 б. Однако при этом электронные газы в обоих металлах не будут находиться в равновесии друг с другом, так как электроны из металла 2 начнут «переливаться» в металл 1; последний будет заряжаться отрицательно, а металл 2 — положительно. Поэтому в металле 1 потенциальная энергия электронов, т.е. дно зоны проводимости, будет повышаться, а в металле 2 — понижаться. Так как величины (  и (  характеризуют вещества и не зависят от того, заряжено ли тело или не заряжено, то и уровни энергии F и w0  для металла 2 будут понижаться относительно их значений для металла 1. Электрический ток прекратится тогда, когда уровни Ферми f1  и f2  в обоих металлах окажутся равными друг другу (рис. 2 в). Это заключение, имеющее простой наглядный смысл для двух металлов при Т = 0, справедливо и в общем случае любой температуры как для металлов, так и для полупроводников. При равновесии проводников, способных обмениваться электронами, и находящихся при одинаковой температуре, уровни Ферми в этих проводниках одинаковы.

При установившемся электронном равновесии края обеих потенциальных ям уже не находятся на одинаковом уровне, а значит, потенциальная энергия электрона -eU1 у поверхности металла 1 (точка а) не равна –eU2 у поверхности металла 2 (точка б) (рис. 2 в). Их разность есть

-eU1 - (-eU2) = ((1  - (1) - ((2  - (2) = Ф1 – Ф2.

Так как (U1 — U2) есть контактная разность потенциалов U12, то отсюда получается формула (1).

Из рис. 2 в видно также, что в равновесии днища потенциальных ям Ec1 и Еc2 находятся на разных уровнях. Это показывает, что при переходе через контактный слой внутри металлов потенциальная энергия электрона -e(  тоже изменяется. Контактный скачок потенциала U12 i выражается так: eU12 i = e((1 - (2) = (1 - (2.

Он определяется разностью химических потенциалов электронов в контактирующих телах.

## Термоэлектричество

Мы видели, что на границе соприкосновения двух различных проводников имеются контактные скачки потенциала Ui, которые существуют и при разомкнутой цепи. Это значит, что в приконтактном слое возникает электродвижущая сила. Сторонние силы появляются в данном случае в результате давления электронного газа, которое различно в разных проводниках. Однако если температура всей цепи одинакова, то результирующая ЭДС равна нулю.

Рассмотрим в качестве примера цепь, показанную на рис. 3 и состоящую из двух разных проводников 1 и 2. Будем считать для простоты, что соединительные провода, ведущие к вольтметру, сделаны также из проводника 1, так что скачки потенциала в контактах А и D не возникают. Тогда распределение потенциала в цепи будет иметь вид, показанный на рис. 4 а.

Скачки  потенциала в контактах В и С равны по модулю, но противоположны по знаку, и поэтому вольтметр, присоединенный к концам цепи А и Д не покажет напряжения. Это справедливо для любого числа проводников: электродвижущая сила цепи, составленной из какого угодно числа электронных проводников (проводников 1-го рода), находящихся при одинаковой температуре, равна нулю.

Однако если температура контактов неодинакова, то полная ЭДС цепи уже не равна нулю, и при замыкании цепи в ней появляется ток. Это явление получило название термоэлектричества, а возникающая ЭДС называется термоэлектродвижущей силой (термо-ЭДС).

Чтобы пояснить причины возникновения термо-ЭДС вернемся опять к простой цепи из двух проводников (см. рис. 3) и положим, что температура t1 контакта В больше температуры Т контакта С. Будем также считать для простоты, что температура разомкнутых концов цепи А и D одинакова и тоже равна Т. Так как тепловые скорости электронов вблизи контакта В больше, чем вблизи контакта С, то в проводнике 2 возникнет поток диффузии электронов, направленный от В к С. В случае полупроводников, в которых концентрация электронов увеличивается при повышении температуры, появится еще и дополнительный поток диффузии того же направления, вызванный различием концентраций электронов в горячем и холодном концах проводника. Поэтому в проводнике 2 (на его поверхности) возникнут электрические заряды и внутри проводника образуется электрическое поле такой величины, чтобы в установившемся состоянии вызываемый этим полем ток дрейфа компенсировал ток диффузии. Следовательно, при наличии в проводнике градиента температуры в нем возникает и градиент электрического потенциала. Сказанное полностью относится и к проводнику 1. Однако термо-ЭДС обусловлена не только возникновением диффузии в объеме, но еще и контактными скачками потенциала U12 i и U21 i . Так как они зависят от температуры, то сумма их уже не равна нулю. Распределение потенциала в цепи при неравенстве температур контактов показано на рис. 4 б. Напряжение V, регистрируемое вольтметром и равное термо-ЭДС, складывается из падения напряжения в объеме проводников и скачков потенциала в контактах.

Термоэлектричество было открыто Зеебеком еще в двадцатых годах прошлого века. Для его наблюдения достаточно присоединить к милливольтметру два куска медной проволоки и замкнуть их куском проволоки из другого материала, например железа. Пока температура обоих спаев одинакова, милливольтметр не обнаруживает никакой ЭДС. Но при нагревании одного из спаев в цепи появляется термо-ЭДС и стрелка милливольтметра отклоняется. Если нагретый спай охладить и затем нагреть другой спай, то знак термо-ЭДС изменяется и стрелка милливольтметра отклоняется в другую сторону.

Термо-ЭДС цепи, составленной из двух различных проводников 1 и 2, при малой разности температур AT между обоими спаями выражается формулой

∆( = ((1 - (2)∆T, 	(2)

где (1 зависит от природы проводника 1, а (2 — от природы проводника 2. Эти величины зависят также от температуры, и поэтому ∆Т в приведенной формуле должно быть мало. Формула (199.1) показывает, что термо-ЭДС цепи есть разность термо-ЭДС каждого из плеч цепи, и что в каждом из проводников возникает термо-ЭДС ∆(I = (i ∆T (i = 1,2). Величина

( = d( /dt 	(3)

называется дифференциальной термо-ЭДС данного вещества. Она равна термо-ЭДС, развивающейся в данном проводнике при разности температур между его концами в 1 К.

При немалой разности температур обоих спаев термо-ЭДС равна

(4)

где T1 - температура холодного спая, а T2 - горячего. Если в данном температурном интервале (Т2 — T1) величины (1  и (2   изменяются слабо, то вместо формулы (199.3) получаем

( = ((1 - (2) (Т2 — T1). 	(5)

Здесь (1 и (2 — средние значения дифференциальных термо-ЭДС в данном температурном интервале.

Чтобы определить не только величину, но и направление термоэлектрического тока, дифференциальной термо-ЭДС приписывают определенный знак. Величина а считается положительной, если возникающий в проводнике термоток течет от горячего конца к холодному. Или, другими словами, в замкнутой цепи термоток течет в горячем спае от проводника с меньшим  ( (алгебраически) к проводнику с большим (.

Термо-ЭДС у металлов мала. Однако для полупроводников она намного больше и сильно зависит от содержащихся в них примесей. Для некоторых полупроводниковых соединений дифференциальная термо-ЭДС может достигать значений 1000 мкВ/К и даже больше. Поэтому в цепи, составленной из полупроводника и металла, термо-ЭДС цепи очень слабо зависит от рода металла и определяется практически только полупроводником.

Применения термоэлектричества

Термоэлектричество широко используют для измерения температур. Для этого служат термоэлементы (термопары). Она содержит две проволоки из различных металлов 1 и 2, концы которых сварены (спай I). Обе проволоки заключены в фарфоровую трубку Т для предохранения спая от химических воздействий. Второй спай (II) поддерживается при неизменной температуре. Концы цепи а и б присоединяют к милливольтметру или (при очень точных измерениях) к потенциометру для измерения термо-ЭДС компенсационным методом. Термопары обладают тем преимуществом, что позволяют измерять как очень высокие, так и очень низкие температуры, что невозможно сделать с помощью обычных жидкостных термометров.

Для увеличения ЭДС термоэлементы соединяют последовательно в термобатареи, как показано на рис.  5. При этом все четные спаи поддерживают при одной температуре, а все нечетные — при другой. ЭДС такой батареи равна сумме ЭДС отдельных элементов.

# Эффект Пельтье

Опыт показывает, что кроме тепла Джоуля-Ленца, выделяемого током в объеме проводника, наблюдаются тепловые явления в контакте двух различных проводников, даже если эти проводники первоначально находятся при одинаковой температуре. В контакте, через который проходит ток, происходит, в зависимости от направления тока, выделение или поглощение тепла, и контакт либо нагревается, либо охлаждается. Это явление получило название эффекта Пелътъе.

Тепло Пельтье QП выделенное или поглощенное в спае, пропорционально полному заряду д, прошедшему через спай, или произведению силы тока I на время t:

QП = Пq = ПIt. 	(6)

Коэффициент П зависит от рода соприкасающихся проводников и от их температуры и называется коэффициентом Пелътъе.

В дальнейшем мы будем считать тепло QП положительным, если оно выделяется в спае. Чтобы учесть в формуле (6) направление тока, мы будем обозначать там, где это потребуется, коэффициент Пельтье через П12, если ток течет от проводника 1 к проводнику 2, и через П21, если ток имеет противоположное направление. Так как в обоих случаях количество тепла Пельтье одинаково, но только изменяется его знак, то П12 = — П21.

Отметим, что между явлением Пельтье и выделением тепла Джоуля-Ленца имеются существенные различия. Тепло Джоуля-Ленца пропорционально квадрату силы тока и не зависит от направления тока. Тепло же Пельтье пропорционально первой степени силы тока и меняет знак при перемене направления тока. Далее, тепло Джоуля-Ленца зависит от сопротивления проводника, тогда как тепло Пельтье от него не зависит.

Если измерить QП в джоулях, a q - в кулонах, то коэффициент Пельтье П будет выражен в джоулях на кулон или в вольтах. Опыт показывает, что для большинства различных пар металлов коэффициент Пельтье имеет величину порядка 10-2 - 10-3 В. Для полупроводников коэффициент Пельтье, так же как и термо-ЭДС, на несколько порядков больше.

В обычных условиях тепло Пельтье мало по сравнению с теплом Джоуля-Ленца. Поэтому, чтобы последнее не затушевывало тепло Пельтье, нужно по возможности уменьшить тепло Джоуля-Ленца, а для этого следует применять достаточно толстые проводники, обладающие малым сопротивлением.

Происхождение тепла Пельтье объясняется следующим образом. Каждый электрон при своем движении переносит не только свой заряд, но и присущую ему энергию. Поэтому при наличии электрического тока в проводнике возникает определенный поток энергии. Он существует и в том случае, когда температура во всех точках проводника одинакова и переноса энергии вследствие теплопроводности нет. Направление потока энергии совпадает с направлением движения электронов, т.е. противоположно направлению плотности тока j.

При одной и той же плотности тока потоки энергии в разных проводниках различны. Поэтому энергия, приходящая к контактной плоскости в проводнике 1, не равна энергии, уходящей от контактной плоскости в проводнике 2. Разность этих энергий и есть тепло Пельтье.

# Приборы и оборудование

Лабораторная установка (рис. 6) состоит из дифференциальной термопары медь-константан (объект исследования), а также из источника тока, амперметра А, переключателя направления тока K1 в цепи термопары, переключателя K2 для измерения выделенной или поглощенной теплоты в контакте и вольтметра V.

Для измерения выделенной (поглощенной) теплоты с помощью дифференциальной термопары измеряется температура, при этом один из контактов термопары все время находится при постоянной температуре и помещен для этого в сосуд Дьюара. Другой контакт термопары представляет собой контакт медного цилиндра с константаном. Показания вольтметра  (термо-ЭДС) пропорциональны разности температур.

Методика выполнения работы и обработка результатов измерений.

Пусть после пропускания тока через спай цилиндр нагрелся, и его температура возросла на величину ∆Т. Если масса цилиндра m, его удельная теплоемкость c, то выделившееся в цилиндре количество теплоты Q = cm∆Т. Однако в цилиндре, кроме тепла Пельтье, будет происходить также и выделение тепла Джоуля.

Измеренное количество теплоты будет суммой теплоты Пельтье и теплоты Джоуля. Для исключения джоулевой теплоты необходимо проводить измерения как при прямом, так и при обратном направлениях тока. Пусть при одном направлении тока I за время t выделилось количество теплоты Q1, а при обратном направлении того же тока за то же время выделилось количество тепла Q2. Тогда имеем Q1 = QД + ПIt;  Q2 = QД – ПIt, где QД - джоулева теплота. Отсюда Q1 - Q2 = 2ПIt. Тогда:

.

После подстановки значений Q1 и Q2 получаем:

, 	(7)

где  и  - изменение температуры цилиндра при прямом и обратном пропускании через него тока.

Измерение температуры усложняется тем, что температура цилиндра не остается все время постоянной. Происходит либо охлаждение цилиндра путем лучеиспускания и теплопроводности через подводящие провода, либо нагревание, имеющее место в том случае, когда температура окружающей среды выше. Поэтому для точного определения температурных скачков  и  необходимо измерить изменение температуры в промежутках времени между пропусканием тока. В данной работе оба значения  являются косвенными измерениями. Непосредственно с вольтметра снимается значение термо-ЭДС, по которому температуру можно рассчитать, зная чувствительность термопары: , где  - чувствительность термопары,  - значение термо-ЭДС. Тогда, окончательно:

(8)

Измерения проводятся следующим образом. В течение 3 минут через цилиндр пропускают ток, при этом контактный слой нагревается. Затем с помощью ключа К2 к исследуемому образцу подключается термопара и в течение 9 минут по показаниям вольтметра через равные промежутки времени измеряется термо-ЭДС. Далее с помощью ключа К1 изменяется направление тока и аналогичный эксперимент проводится для случая поглощения тепла в контакте. Затем весь цикл измерений повторяется еще раз для набора статистики.

Пример соответствующего графика зависимости термо-ЭДС от времени представлен на рис. 7. График в этом случае образует набор отрезков кривых. Конец каждой кривой следует экстраполировать на последующий участок пропускания тока (заштрихованы), за время которого невозможно было снимать измерения. (Процесс нагревания цилиндра в условиях нашего опыта мы проследить не можем, т.к. в это время цепь дифференциальной термопары разомкнута.) После экстраполяции (показана пунктиром на графике) по разности конца и начала соответствующих участков можно определить  и . Каждую из этих величин можно определить по графику дважды, соответствующие значения усреднить.

Порядок выполнения смотреть на рабочем месте.

Таблицы для занесения измерений:

| t, мин | 0-3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| термо э.д.с, мкВ | направл. тока: направо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12-15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направл. тока: налево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 24-27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направл. тока: направо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 36-39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направл. тока: налево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 48-51 | 51.5 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направл. тока: направо |  |  |  |  |  |  |

Данные к работе:

Масса медного цилиндра:		m = (0.575 ± 0.005)(103 кг.

Теплоемкость меди:			с =(0.094 ± 0.002) ккал/кг(град.

Чувствительность термопары:	40 мкВ/град.

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7