# Лабораторная работа  №11

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ И ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА

В ПОЛУПРОВОДНИКЕ С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТА ХОЛЛА

Цель работы – измерение зависимости ЭДС Холла от индукции магнитного поля и силы тока, протекающего через образец, и последующее определение постоянной Холла, концентрации носителей тока и их подвижности.

# Физика эффекта Холла

В 1879 г. Американский физик Э.Холл обнаружил, что в проводнике с протекающем по нему электрическим током, помещенном в перпендикулярное к направлению тока магнитное поле, между гранями образца, параллельными току и магнитному полю, возникает разность потенциалов (ЭДС Холла).

Рассмотрим  физику   этого явления, называемого эффектом Холла. Пусть у нас имеется проводник или полупроводник в форме прямоугольной пластинки толщиной b и шириной d, вдоль которого протекает электрический ток силой I (рис.1). Пластинка помещена в магнитное поле с индукцией , перпендикулярное к направлению тока. На движущиеся носители тока действует магнитная составляющая силы Лоренца

(1)

где q - заряд носителей тока, - скорость их направленного движения, - индукция магнитного поля. Под действием  этой силы носители тока будут смещаться в направлении, перпендикулярном к направлениям тока и магнитного поля и зависящем от знака их заряда. В результате этого возникает избыток носителей тока вблизи одной из граней пластины параллельной плоскости, содержащей направления тока и магнитного поля, и их недостаток вблизи другой. Другими словами, на этих гранях появляются нескомпенсированные электрические заряды противоположных знаков, что приводит к возникновению поперечного электрического поля, которое характеризуется разностью потенциалов (ЭДС Холла) между гранями.

Со стороны возникшего электрического поля на носители тока будет действовать электрическая составляющая силы Лоренца

,                                                                                 (2)

где - напряженность поперечного электрического поля. Поскольку эта сила направлена в сторону, противоположную магнитной составляющей силы Лоренца, то в конце концов достигается стационарное состояние, когда действия обеих сил взаимно уравновешивают друг друга и дальнейшее разделение зарядов прекращается. При  этом между гранями образца, параллельными направлению тока и магнитного поля, возникает разность потенциалов

,                                                              (3)

где Е – напряженность поперечного электрического поля в стационарном состоянии, определяемая условием равновесия

(4)

Скорость направленного движения носителей тока  связана с силой тока  соотношением

(5)

где - концентрация носителей тока в исследуемом образце.

# Решая совместно уравнения (3), (4), (5), получаем для ЭДС Холла выражение

(6)

Коэффициент пропорциональности   называется постоянной Холла. Таким образом, измерив ЭДС Холла, силу тока, протекающего через образец, индукцию магнитного поля и ширину образца, можно определить концентрацию носителей тока в исследуемом образце.

Более строгое рассмотрение физической природы эффекта Холла с учетом не только направленного, но и беспорядочного теплового движения носителей тока, дает для постоянной Холла несколько отличное выражение, а именно:

(7)

где  - постоянная, зависящая от механизма рассеяния носителей тока и принимающая значения от 1,17 в случае рассеяния на тепловых колебаниях решетки до 1,93 при рассеянии на ионах примеси. Если же в рассеянии носителей участвуют оба механизма, то постоянная  принимает промежуточные значения.

Все сказанное выше относится к материалам, в которых электрический ток осуществляется носителями одного типа. В полупроводниках, как известно, в общем случае имеется два типа носителей тока – электроны и дырки, поэтому постоянная Холла для полупроводников имеет более сложный вид

(8)

где  и - концентрация электронов и дырок соответственно,  и - их подвижности.

Для собственных полупроводников, в которых  , выражение (8) приводится к виду

(9)

а для используемых в данной работе примесных полупроводников, в которых концентрация основных носителей во много раз превосходит концентрацию неосновных,  постоянная Холла достаточно хорошо описывается выражением (7) с постоянной =1,17.

Таким образом, концентрацию носителей тока в исследуемом образце можно определить из уравнения

(10)

предварительно измерив ЭДС Холла , силу тока через образец , индукцию магнитного поля  и ширину образца  и рассчитав постоянную Холла  на основе уравнения (6).

Если известна удельная проводимость образца , то, зная постоянную Холла, можно легко найти значение подвижности носителей тока . Действительно, удельная проводимость и подвижность носителей связаны соотношением

(11)

и используя выражение для постоянной Холла  , получаем для расчета подвижности уравнение

.                                                                    (12)

Измерение ЭДС Холла  позволяет определить знак заряда носителей тока, правда, только в том случае, когда электрический ток обусловлен движением носителей одного типа.

Как видно из рис.2, при заданных направлениях тока и магнитного поля магнитная составляющая  силы Лоренца  будет смещать положительные и отрицательные заряды в одну и ту же сторону, в результате чего возникающие поперечные электрические поля будут иметь противоположные направления, а измеряемые ЭДС Холла – разные знаки. В случае положительно заряженных носителей тока ЭДС Холла положительна,  в случае отрицательно заряженных – отрицательна.

# Приборы и оборудование

# Лабораторная установка (рис.3) состоит из электромагнита, в зазор которого помещены

проволочная катушка, служащая датчиком для измерения индукции магнитного поля, и образец, в котором измеряется ЭДС Холла, представляющий собой прямоугольную пластинку примесного полупроводника. В обмотку электромагнита включены реостат для изменения силы тока и амперметр для ее измерения.

Измерительная катушка подключается к баллистическому гальванометру. При включении и выключении тока, протекающего через электромагнит, происходит изменение магнитного потока, пронизывающего измерительную катушку, в результате чего через ее цепь протекает индукционный ток. Отброс баллистического гальванометра  прямо пропорционален количеству электричества , прошедшему через него в процессе изменения магнитного потока. Это количество электричества  в свою очередь прямо пропорционально изменению магнитного потока  и, в конечном итоге, индукции магнитного поля . Окончательно связь индукции магнитного поля  с отбросом гальванометра  может быть представлена соотношением

(13)

где - постоянная гальванометра,  - площадь витка измерительной катушки,  - число витков в катушке. Значения  указываются в инструкции, прилагаемой к работе.

Прямоугольная полупроводниковая пластина (рис.4), служащая датчиком Холла, имеет четыре электрода, два из которых   и  используются для подачи напряжения, создающего электрический ток через образец. В эту же цепь включены переменное сопротивление для изменения силы тока, протекающего через датчик, и миллиамперметр для ее измерения.

Два других электрода   и  служат для измерения ЭДС Холла и подключаются к потенциометру. Однако при этом  очень вероятно возникновение систематической ошибки измерений, обусловленной тем, что электроды  и  не попадают на одну и ту же эквипотенциальную поверхность приложенного к образцу внешнего электрического поля. Возникающая при этом между ними разность потенциалов или, как ее часто называют, ЭДС несимметрии, сравнима по величине с ЭДС Холла. Чтобы избежать этой систематической ошибки, в схему вводится компенсационное устройство, представляющее собой переменное сопротивление, включенное между электродами  и , варьируя которое можно скомпенсировать ЭДС несимметрии.

# Порядок выполнения работы

- При постоянном значении силы тока , протекающего через образец (значение указано в инструкции к работе), измеряется зависимость ЭДС Холла от индукции магнитного поля, т.е. устанавливаются указанные в инструкции значения тока через электромагнит и для каждого измеряется ЭДС Холла  и отброс баллистического гальванометра .

Построить график  = f (B) и из этого графика, опираясь на выражение (6), найти постоянную Холла.

- При постоянном магнитном поле (значение силы тока через электромагнит указано в инструкции к работе) измеряется зависимостью ЭДС Холла от силы тока, протекающего через образец, т.е. устанавливаются указанные в инструкции значения силы тока через образец  и для каждого измеряется ЭДС Холла.

Построить график  = f (I) и из этого графика аналогично, опираясь на выражение (6), также найти постоянную Холла.

- По результатам п.п. 1 и 2 определяется среднее значение постоянной Холла .

- Подставив полученное значение постоянной Холла в формулы (10) и (12), рассчитывают значения концентрации носителей тока и их подвижности, используя известные значения заряда носителя и удельной проводимости образца.

## Контрольные вопросы

- В чем заключается эффект Холла и какова его природа?

- Почему ЭДС Холла не увеличивается со временем, а имеет в данных условиях некоторое постоянное значение?

- Чем определяется направление поперечного электрического  поля, возникающего в эффекте Холла?

- Почему, измерив постоянную Холла, можно определить концентрацию носителей тока в данном образце?

- Как с помощью эффекта Холла можно определять знак носителей заряда в данном образце?

- Какую характеристику образца кроме постоянной Холла нужно знать, чтобы определить подвижность носителей тока в нем?

- Как измеряется индукция магнитного поля  в данной работе?

- Что такое ЭДС несимметрии и как она учитывается при измерении ЭДС 
Холла в данной работе?

## Литература

- Стильбанс Л.С. Физика полупроводников. – М.: Сов. радио, 1967,  с. 83, 341.

- Епифанов Г.И., Мома Ю.А. Физические основы конструирования и технологии РЭА и ЭВА. – М.: Сов. радио, 1979, с.265.

- Савельев И.В. Курс общей физики. Т.3. – М.: Наука, 1986.

- Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. – М.: Высшая школа, 1983, с.228.

# Text boxes

Рис. 1

Рис. 2

# Рис. 3

# Рис. 4